Конкурсное задание на            отборочный этап

Компетенция

Обогащение полезных ископаемых

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 2ч. 30 мин.

## 1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

## 2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием конкурсного задания являются расчётные работы, построение графиков по расчётным данным. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно.

Конкурс включает в себя проведение ситового анализа, построение суммарных характеристик крупности, определение выхода заданного класса; составление схемы цепи аппаратов и спецификации оборудования по описанию технологической схемы, с применением соответствующих обозначений.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться по модульно. Оценка также происходит от модуля к модулю.

## 3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль А. Ситовый анализ. Построение кривых ситового анализа. Определение выхода и зольности заданного класса. | С1 11.30 – 12.30 | 1 час 00 минут |
| 2 | Модуль В. Составление схемы цепи аппаратов и спецификации оборудования по описанию технологической схемы, с применением соответствующих обозначений. | С1 14.00 – 15.30 | 1 часа 30 минут |

Модуль А: Ситовый анализ. Построение кривых ситового анализа угля. Определение выхода и зольности заданного класса.

Участнику необходимо по результатам ситового анализа угля (таблица 2) определить общую зольность угля, построить кривые ситового анализа: α - кривая ситового анализа и 𝛽 - кривая средней зольности. Определить выход и зольность класса 10—80 мм.

Таблица 2

| Класс крупности, мм | γ, % | Аd, % | Суммарный выход γ, % | Аd, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| +100 | 13,2 | 13,2 |  |  |
| –100+50 | 12,7 | 15,2 |  |  |
| –50+25 | 17,1 | 18,2 |  |  |
| –25+13 | 15,3 | 21,6 |  |  |
| –13 +6 | 14,7 | 23,7 |  |  |
| –6+3 | 10,2 | 28,5 |  |  |
| –3+1 | 11,7 | 18,5 |  |  |
| –1+0 | 5,1 | 15,5 |  |  |
| Итого | 100,0 |  |  |  |

- Заполняем таблицу 2:

- графа 4 заполняется последовательным суммированием сверху вниз данных графы 2;

- определение зольностей (графа 5) выполняется, как средневзвешенное по следующим формулам:

- класс + 100мм: выход и зольность класс +100мм переносим в графу 4 и графу 5 (соответственно) без изменения;

- зольность класса -100+50мм:

- зольность класса -50+25мм:

- аналогично рассчитываем зольности классов -25+13мм, -13+6мм, -6+3мм, -3+1мм, -1+0мм.

- итоговая зольность рассчитывается по формуле:

- Выполняем построение кривой ситового анализа α:

- ордината α – суммарный выход (данные графы 4): откладываем суммарные выходы и проводим вспомогательные линии, параллельные оси абсцисс;

- абсцисса α – размер отверстий сит: на вспомогательных линиях откладываем в масштабе размер отверстий сит по «+»;

- полученные точки соединяем плавной кривой.

- Выполняем построение кривой средней зольности 𝛽:

- на вспомогательных линиях суммарных выходов откладываем в масштабе средневзвешенную зольность (данные графы 5);

- полученные точки соединяем плавной кривой.

- Определение выхода и зольности заданного класса крупности, индивидуально для каждого участника.

Для расчёта ситового анализа, построения кривых ситового анализа, определения выхода и зольности заданного класса отведено 1 час 00 минут.

Модуль В: Составление схемы цепи аппаратов и спецификации оборудования по описанию технологической схемы, с применением соответствующих обозначений.

Участнику необходимо с помощью программы КОМПАС-3D LT V12 начертить условные (стандартные) обозначения обогатительного оборудования. С помощью условных обозначений начертить схему цепи аппаратов по заданному описанию схемы.

Для составления схемы цепи аппаратов и спецификации оборудования по описанию технологической схемы, с применением соответствующих обозначений отведено 1 час 30 минут.

Рядовой уголь крупностью +200мм с помощью роторного вагоноопрокидывателя поступает в яму привозных углей, откуда пластинчатым питателем исходная нагрузка подается на ленточный конвейер.

Рядовой уголь ленточным конвейером транспортируется на грохот колосниковый, где происходит выделение  классов 0-200мм и +200мм. Класс крупности более 200 мм направляется в дробилку, где раздрабливается. Подрешетный продукт колосникового грохота и раздробленный продукт с дробилки, ленточным конвейером, транспортируется на повторное грохочение. В процессе грохочения подрешетный продукт крупностью 0-13мм обогащению не подвергается и направляется на склад отсева, а класс 13-200мм направляется на тяжелосредное обогащение в СКВП-32.

При обогащении получают концентрат и отходы. Концентрат отмывают от магнетитовой суспензии, обезвоживают и ленточным конвейером транспортируют на угольный склад. Отходы отмывают от магнетитовой суспензии, обезвоживают  и ленточным конвейером транспортируют в породный бункер, затем автотранспортом направляют в породный отвал.

## 4. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 20.

Таблица 2

| Модуль | Критерий | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если это применимо) | Объективная | Общая |
| А | Ситовый анализ. Построение суммарных характеристик крупности угля. Определение выхода заданного класса. | - | 10 | 10 |
| В | Составление схемы цепи аппаратов и спецификации оборудования по описанию технологической схемы, с применением соответствующих обозначений. | - | 10 | 10 |
| Итого: | - | 20 | 20 |

Субъективные оценки - Не применимо.

5. Приложения к заданию